ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по нанесению жидкого теплоизоляционного покрытия

«Teplomix»® Антикор

«Teplomix»® Антикор – жидкий теплоизоляционный материал, в составе которого микроскопические пустотелые керамические, стеклянные шарики, обладающие исключительными свойствами, как при нагревании, так и при охлаждении и находящиеся во взвешенном состоянии в жидкой композиции, состоящей из акрилового полимера, пигментов и специальных добавок, предотвращающие процессы коррозии металла.

При испарении воды из материала, образуется теплоизоляционное покрытие с хорошими теплофизическими и физико-механическими показателями.

1 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1.1 Температура хранения и транспортировки материала должна быть не ниже +50С в герметично закрытой таре. Материал «боится» замораживания!

2 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

2.1 Изоляционные работы по нанесению материала можно проводить без остановки производственного процесса на поверхностях с температурой от +5°С до +90°С. Сформированное покрытие работает в интервале температур от -40°С до +200°С (до +260 °С при кратковременном пиковом режиме).

2.2 Все работы с материалом «Teplomix»® Антикор рекомендуется производить при температуре окружающей среды не ниже +5°С и влажности не более 65 %. Чем ниже относительная влажность воздуха, тем быстрее происходит отверждение материала. И соответственно, чем выше влажность, тем время высыхания больше.

2.3 Нанесение материала необходимо осуществлять исключительно на вертикальные металлические поверхности, эксплуатируемые на открытом воздухе. На горизонтальные металлические поверхности объектов, находящиеся в эксплуатации на открытом воздухе, теплоизоляционный материал «Teplomix»® Антикор наносить ЗАПРЕЩАЕТСЯ, если не будет осуществляться дальнейшее перекрытие более атмосферостойким материалом (гидроизоляционным).

- ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К РАБОТЕ

3.1 Открыть ведро с материалом «Teplomix»® Антикор.

3.2 ВНИМАНИЕ! Особенностью данного материала является то, что при хранении он расслаивается на жидкую и твердую фазу. Поэтому после открытия ведра с материалом, его необходимо тщательно перемешать, осторожно погружая и поднимая деревянную лопатку по центру и вдоль стенок ведра, чтобы жидкая часть перемешалась с твердой составляющей.

Для тщательного перемешивания можно использовать дрель со спиральной насадкой. Содержимое ведра перемешивать до однородной консистенции при скорости вращения лопастей дрели не более              150-200 об/мин. Это связано с тем, что в материале содержаться стеклянные микросферы, которые при неосторожном перемешивании могут быть разрушены. Перемешивание продолжать до тех пор, пока не образуется однородная масса без сгустков и комочков.

  - Перед применением его необходимо тщательно перемешать и разбавить водой:

- до 10 % при нанесении кистью или валиком (при необходимости);

–   от 10 % до 25% при нанесении аппаратом безвоздушного распыления.

Консистенция готового к применению материала должна напоминать консистенцию сметаны. Если же материал остается достаточно густым и при нанесении скатывается в комочки, допускается добавить еще небольшое количество воды.

4 ПОДГОТОВКА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Материал «Teplomix»® Антикор обладает высокой адгезией и хорошо ложится на поверхность любого металла.

4.1 Перед нанесением поверхность должна быть сухой и обезжиренной; очищена от старого покрытия, грязи; зачищена от ржавчины и окалины с помощью металлических щеток, скребков.

Учесть, что наличие «рыхлой» ржавчины в виде «грибка», приведет к её отслаиванию после нанесения материала вместе с теплоизоляционным покрытием.

4.2 Если обрабатываемая поверхность имеет температуру (60-90)°С, то необходимо провести следующий комплекс мероприятий:

4.2.1 Отобрать необходимое количество уже тщательно перемешанного, но неразбавленного водой материала «Teplomix»® Антикор.

4.2.2 Разбавить материал водой в соотношении 2:1 и тщательно перемешать до однородной консистенции материала в виде грунтовки. В результате получиться «Teplomix»® Антикор в виде грунтовки, который необходимо предварительно нанести в один-два слоя на обрабатываемую поверхность с целью улучшения адгезии.

Количество отбираемого материала берется из расчета, что расход «Teplomix»® Антикор в виде грунтовки составляет 0,3 л/м2 при толщине 0,2 мм.

4.2.3 Каждый слой наносится быстрыми короткими мазками в один-два прохода кистью в одном направлении. Время выдержки между проходами не менее 1 ч.

4.2.4 После этого дают просохнуть грунтовочному покрытию не менее 2 ч при температуре (20±2)°С и влажности (65±5)%. При более низких температурах и высокой влажности время высыхания необходимо увеличить.

4.3 Если обрабатываемая поверхность имеет температуру до 60°С, то наносить слой грунтовочного материала не обязательно, но может служить в качестве рекомендательно характера для повышения прочности сцепления материала с металлической поверхностью. Для этих целей будет достаточно одного грунтовочного слоя материала.

4.4 Если обрабатываемая поверхность имеет температуру выше 90°С, то необходимо остановка эксплуатируемого оборудования для охлаждения поверхности.

5 НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

5.1 Не допускается наносить покрытие при дожде, тумане, изморози.

5.2 Нельзя наносить материал на горизонтальные металлические поверхности, эксплуатируемые на открытом воздухе, без последующего нанесения атмосферостойкого (гидроизоляционного) материала.

5.3 Материал «Teplomix»® Антикор можно наносить кистью, валиком или аппаратом безвоздушного распыления.

5.4 Один технологический слой составляет от (0,5±0,2) мм до (1±0,2) мм в зависимости от степени разбавления и метода нанесения.

5.5 При устройстве многослойного покрытия время межслойной сушки должно быть не менее 24 часов при температуре 20ºС. При более высокой температуре (20-60)ºС, время межслойной сушки можно сократить до 10-15 часов.

5.6 Следует учитывать, что энергетическая эффективность материала при толщине

- 1 мм составляет 30-40 %;

- 2 мм – до 60 %.

Для достижения максимальных теплоизоляционных свойств рекомендуется наносить материал толщиной минимум от 1 мм.

5.7 Расход материала «Teplomix»® Антикор зависит от способа нанесения:

- кистью и валиком составляет 1 л/м2 при толщине слоя (1±0,2) мм;

–  аппаратом безвоздушного распыления – 0,5 л/м2 при толщине слоя (0,5±0,2) мм.

5.8 После окончания работ инструменты необходимо тщательно промыть водой.

6 УСЛОВИЯ СУШКИ (ОТВЕРЖДЕНИЯ) МАТЕРИАЛА

При температуре окружающей среды ниже +10 °С и повышенной влажности, до 80 %, время высыхания материала увеличивается. Поэтому необходимо в любом случае увеличивать время между нанесением слоев. Такие меры применяются для того, чтобы из материала испарилось больше влаги, и для протекания более высокой степени полимеризации с целью достижения высоких теплоизоляционных и эксплуатационных характеристик.

Сушка нанесенного слоя материала направленной струей нагретого воздуха НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Если температура в помещении, где проходят работы по утеплению, ниже +10 °С, возможно применение обогревателей, которые повысят температуру воздуха в помещении, но не будут направлены непосредственно на само покрытие.

7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Материал «Teplomix»® Антикор не является пожаро- и взрывоопасным, не содержит органических растворителей. Если помещение хорошо проветривается или работы производятся на открытом воздухе – респираторы не требуются. Если в помещении нет вентиляции, и оно плохо проветривается, рекомендуется использовать стандартные респираторы.

При попадании в глаза, следует немедленно промыть их водой в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется – проконсультироваться с врачом. При попадании на кожу – промыть водой с мылом. При повторном использовании загрязненную одежду постирать.